实验与数据采集方法

实验材料与仪器

表 1 实验材料与试剂

| 名称 | 规格 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 再生纸浆 | 商品浆12# | 海关进口口岸采集 |
| 氢氧化钠 | 分析纯 | 国药集团化学试剂有限公司 |

表 2 主要仪器及设备

| 名称 | 型号 | 产地 |
| --- | --- | --- |
| 纤维疏解机 | 9701054 | 瑞典 |
| 浆料平板筛分仪 | S401700001 | 奥地利 |
| 凯塞法自动抄纸系统 | RK3AKWT | 奥地利 |
| L&W抗张强度仪 | L&W CE062 | 瑞典 |
| 撕裂度测定仪 | L&W code 009 | 瑞典 |
| 耐破度仪 | L&W 180 | 瑞典 |
| Morfi纤维分析仪 | MQRFI Compact | 法国 |
| 研究级正置显微镜 | OLYMPUS BX51 | 日本 |

再生纸浆纸张的制备及参数的获取

取一定量再生纸浆撕碎，使用快速卤素水分测试仪测定水分。称取一定量再生纸浆撕碎并浸泡，加入一定量NaOH至浆浓度为4%及1%NaOH（以绝干浆计），浸泡30 min。将浸泡完毕的浆料使用纤维疏解机充分疏解后加入到浆料平板筛分仪中过滤，使用浆料袋收集过滤后的湿浆，待过滤操作完成后使用快速卤素水分测试仪测定水分。按定量为75 g/m2称取湿浆，使用凯塞法自动抄纸系统抄造成湿纸页，再通过真空干燥器对湿纸页进行干燥，最后把成型的纸张放入不封口的密封袋中，贮存于25 ℃，RH 50%恒温恒湿室。抄造过程中未添加助留剂、助滤剂和填料等助剂。

按绝干浆30 mg的浆料量称取过滤后的湿浆和200 mL水加入到Morfi纤维分析仪的小疏解器进行充分的分散疏解，将湿浆分散成单根纤维后倒入量筒中并加水到1000 mL便可开启纤维分析仪，每次测试不少于10000根纤维，获得其纤维长度分布、纤维粗度等一系列参数，待测试结束保存并导出纤维分析仪结果。

将储存于恒温恒湿室中24小时的纸张取出，测试其抗张强度、耐破度、撕裂度。根据GB/T-24323对纸张进行物理强度测量。将纸张裁剪成15×100 mm左右的纸条，在抗张强度仪中设置好纸张定量参数后将纸张放入仪器中测定抗张强度；将纸张裁剪成63×75 mm纸条，以长度为75 mm的边长为底固定于耐破度仪中，启动设备测定耐破度；将纸张裁剪成至少面积为70×70 mm的纸条确保其能被撕裂度测定仪安全的夹住，启动设备开始自动测定撕裂度。

抗张强度反映纸张在横向承受拉伸载荷时的最大抗力，直接影响纸张在印刷、运输等过程中承受拉伸变形的能力，是评估纸张力学完整性的核心指标；耐破度表征纸张在均匀递增压力作用下抵抗破裂的强度性能，体现纤维结合力和纤维网络结构的整体性；撕裂度则衡量纸张抵抗裂口扩展的能力，反映纤维间摩擦力和交缠作用。这三项指标分别从拉伸破坏、局部承压破坏和缺口扩展破坏三个维度全面评价纸张的机械强度特性。因此在本实验中选择这三个物理强度进行测量。

纤维对纸张强度的影响主要通过三方面协同作用：纤维间结合位点的数目（由分丝帚化程度和形态规整性决定，影响连接密度）、纤维间结合力的大小（以氢键为主导，受化学组成和助剂调控，决定连接强度），以及纤维自身强度（由细胞壁结构和化学组成决定，是材料极限）；三者呈“短板效应”，需通过打浆工艺、化学助剂和原料配比的协同优化，才能最大化纸张强度。

参数解释

算数平均长(mm)

定义：将所有纤维的长度进行简单算术平均得到的值，反映纤维长度的总体平均水平。

长度加权长(mm)

定义：考虑到不同长度纤维在造纸过程中所起作用不同，通过对各长度纤维按其长度进行加权平均计算得到的值。

宽度(μm)

定义：纤维的横向尺寸，即纤维的粗细程度，直接影响纸张的紧度和匀度等性能。

粗度(mg/m)

定义：单位长度纤维的质量，综合反映了纤维的粗细和密度等特性，粗度大的纤维一般较粗且可能密度较大。粗度直接关系到单根纤维的抗压能力，当纸张承受耐破测试时，粗度不足的纤维更容易被压溃，无法为纸张提供足够的支撑。

扭结角度(度)

定义：纤维在空间中发生扭曲的角度，扭结的纤维会影响纸张的强度等性能。

扭结纤维占比(%)

定义：扭结纤维的数量占总纤维数量的百分比，反映纤维的整体扭结程度。适当的扭结纤维占比能增强纤维间的结合，有助于提高材料的强度、韧性等性能，但是当纤维扭结过高会导致纤维间结合僵直，失去应有的柔韧性和可变形性

弯曲(%)

定义：纤维发生弯曲变形的程度，通常以弯曲纤维占总纤维的比例表示，弯曲纤维会影响纸张的平整度等。

分丝帚化长度比(%)

定义：纤维发生分丝帚化（即纤维表面分裂出细小纤维丝）部分的长度占纤维总长度的百分比，分丝帚化可提高纤维间的结合力。分丝帚化能力是纤维在循环回用过程中因机械或化学作用导致纤维表面分丝（纤维纵向分裂）及帚化（纤维表面起毛）的物理特性，其强弱直接决定纤维间的结合力与网络结构稳定性.

折断纤维比(%)

定义：折断纤维的数量占总纤维数量的百分比，折断纤维会降低纸张的强度等性能。

细小纤维长度比(%)

定义：细小纤维（通常指长度较短的纤维）的长度总和占所有纤维长度总和的百分比，反映细小纤维在纤维体系中的占比。

细小纤维加权长度比(%)

定义：考虑细小纤维长度对纸张性能影响的加权比例，即按细小纤维长度进行加权计算其在纤维体系中的占比。

细小纤维面积比(%)

定义：细小纤维的总面积占所有纤维总面积的百分比，反映细小纤维在纤维体系中的面积占比。

抗张强度（kN/m）

定义：纸张在拉伸过程中所能承受的最大拉力与纸张宽度的比值，是衡量纸张抵抗拉伸破坏能力的重要指标。

耐破强度（kPa）

定义：纸张在单位面积上所能承受的最大压力而不破裂，反映纸张抵抗局部外力冲击的能力。

撕裂强度（mN）

定义：纸张抵抗撕裂的能力，是衡量纸张在受到撕裂力作用时的强度指标。