## Slide 1
高文花
轻工科学与工程学院
2025年12月
阔叶木纤维特性数据采集思路汇报

## Slide 2: 第一部分 漂白阔叶木浆
以漂白阔叶木浆为原料，探索打浆工艺与纤维特性的影响，采集相应纤维的特性参数。
浆板
中浓PFI打浆
梯度打浆转数
打浆后纤维特性
1. 纤维特性：
打浆度、纤维长度、纤维宽度、纤维粗度、扭结指数、卷曲指数、细小纤维含量、纤维形貌
2. 纸张特性：
纸张厚度、孔隙率（定量）、透气度、抗张指数、撕裂指数、耐破指数、耐折指数

## Slide 3: 具体实施方案
打浆：
原料准备；根据初始打浆实验，设置打浆转数梯度，拟打浆30组实验。
浆板
浸泡
疏解纤维
平衡水分
测试水分
称量浆样
分组打浆
测试打浆度

## Slide 4
表1. 阔叶木打浆过程中打浆度的变化
打浆转数/r | 打浆度/°SR
0 | 11.5
500 | 19
1000 | 20.5
3000 | 24.5
5000 | 27
6000 | 33
7000 | 36.4
8000 | 40.6
9000 | 42.5
10000 | 46.5
11000 | 54
12000 | 59.5
13000 | 65
14000 | 69
15000 | 70
16000 | 74.5
17000 | 77
18000 | 80
19000 | 81
20000 | 82.5
23000 | 85
25000 | 85
27000 | 87
30000 | 88

## Slide 5: 具体实施方案
2. 纤维特性：
打浆后原料重新脱水（可在打浆结束后，装入浆袋统一离心脱水，也可以通过装入浆袋中，手动脱水），分散，平衡水分，准备样品，进行检测分析。
打浆后样品
脱水
疏解分散
平衡水分
测试水分
称量浆样
纤维分析
纤维特性参数
固含量约为25%
固含量：10%
纤维分析仪：纤维长度、纤维宽度、纤维粗度、扭结指数、卷曲指数、细小纤维含量

## Slide 6
表2. 阔叶木纤维形态参数
打浆转数/r | 纤维长度/mm（算数平均） | 纤维长度/mm（长度加权长） | 宽度/μm | 粗度（mg/m） | 扭结角（°） | 扭结纤维（%） | 弯曲（%） | 分丝帚化长度比（%） | 折断纤维比（%） | 细小纤维（长度比%） | 细小纤维（长度加权比%） | 细小纤维面积比（%）
0 | 0.667 | 0.750 | 15.9 | 0.0542 | 135 | 51 | 12.4 | 1.157 | 24.2 | 29.6 | 37.64 | 3.81
500 | 0.677 | 0.759 | 16.2 | 0.0535 | 136 | 46.8 | 12.4 | 1.035 | 25.38 | 30.2 | 37.66 | 3.61
1000 | 0.676 | 0.758 | 16.1 | 0.0529 | 137 | 42.8 | 11.8 | 1.154 | 25.8 | 31 | 39.29 | 4.04
3000 | 0.669 | 0.754 | 16.2 | 0.0604 | 136 | 45.1 | 12.4 | 1.157 | 27.07 | 34.1 | 41.29 | 4.56
5000 | 0.659 | 0.744 | 16.5 | 0.0555 | 135 | 45.5 | 12.7 | 1.278 | 27.47 | 34.8 | 42.32 | 4.40
6000 | 0.654 | 0.741 | 16.8 | 0.0569 | 134 | 47.3 | 13.3 | 1.390 | 30.04 | 35.6 | 42.82 | 4.40
7000 | 0.650 | 0.739 | 16.4 | 0.0648 | 135 | 50.5 | 13.3 | 1.272 | 26.41 | 46.3 | 51.47 | 7.34
8000 | 0.645 | 0.734 | 16.8 | 0.0555 | 136 | 42.7 | 11.8 | 1.395 | 31.00 | 37.1 | 45.15 | 5.08
9000 | 0.619 | 0.705 | 16.6 | 0.0689 | 134 | 51.9 | 14.4 | 1.492 | 29.01 | 53.9 | 57.88 | 9.88
10000 | 0.639 | 0.725 | 17.2 | 0.0596 | 133 | 53.1 | 15 | 1.600 | 32.10 | 37.2 | 44.40 | 4.42
11000 | 0.641 | 0.734 | 16.8 | 0.0602 | 138 | 39.1 | 10.5 | 1.518 | 27.39 | 37 | 43.36 | 4.42
12000 | 0.651 | 0.744 | 16.9 | 0.0599 | 137 | 40.2 | 10.6 | 1.526 | 26.48 | 36.6 | 43.76 | 4.18
13000 | 0.637 | 0.725 | 16.9 | 0.0598 | 135 | 47.9 | 12.8 | 1.610 | 31.96 | 39.4 | 45.59 | 4.43
14000 | 0.635 | 0.724 | 17.2 | 0.0625 | 135 | 51.8 | 14.2 | 1.756 | 29.72 | 41.8 | 47.32 | 4.79
15000 | 0.627 | 0.719 | 17.2 | 0.0599 | 137 | 43.7 | 11.5 | 1.733 | 28.93 | 41.4 | 48.07 | 4.92
16000 | 0.622 | 0.713 | 17.1 | 0.0677 | 135 | 50.6 | 13.9 | 1.810 | 30.47 | 44.3 | 50.31 | 5.51
17000 | 0.615 | 0.704 | 17.5 | 0.0577 | 136 | 42.3 | 11.7 | 1.917 | 30.27 | 42.7 | 49.32 | 4.79
18000 | 0.610 | 0.701 | 17.4 | 0.0571 | 136 | 53.6 | 13.9 | 1.981 | 30.66 | 42.1 | 48.35 | 4.46
19000 | 0.599 | 0.689 | 17.2 | 0.0656 | 134 | 54.3 | 14.2 | 2.034 | 29.54 | 48.9 | 54.89 | 6.36
20000 | 0.604 | 0.691 | 17.6 | 0.0661 | 134 | 56.1 | 14.8 | 2.008 | 33.26 | 44.8 | 51.20 | 5.05
23000 | 0.586 | 0.670 | 17.6 | 0.0699 | 135 | 55.0 | 14.1 | 2.148 | 31.94 | 52.2 | 57.16 | 6.83
25000 | 0.587 | 0.675 | 17.8 | 0.0679 | 135 | 55.0 | 14.1 | 2.280 | 30.07 | 49.9 | 56.00 | 6.18
27000 | 0.565 | 0.656 | 18.1 | 0.0677 | 136 | 47.0 | 12.3 | 2.365 | 34.81 | 53.0 | 57.76 | 6.58
30000 | 0.564 | 0.659 | 17.7 | 0.0629 | 137 | 42.3 | 11.5 | 2.387 | 32.57 | 51.8 | 57.14 | 6.53

## Slide 7: 具体实施方案
纤维形貌分析：
配制纤维染色试剂
取纤维分析用样本
光学显微镜
不同打浆度下纤维的形貌图
注：形貌图应能清晰展示整根纤维的长度和宽度形貌，且视野内有数根纤维为佳，不能视野内只有一条纤维，纤维样本尽量分散好。
调整放大倍率，所有样品采用相同的倍率。

## Slide 8
0 kr
1 kr
3 kr
0.5 kr
显微镜图片每个放大倍率对应多张图片，主要是视野中纤维根数不同。

## Slide 9
5 kr
7 kr
8 kr
6 kr

## Slide 10
9 kr
11 kr
12 kr
10 kr

## Slide 11
13 kr
15 kr
16 kr
14 kr

## Slide 12
17 kr
19 kr
20 kr
18 kr

## Slide 13
23 kr
27 kr
30 kr
25 kr

## Slide 14: 具体实施方案
3. 纸张特性
取打浆脱水后纤维样本
纸张性能测试
称量浆样
定量60g/m2
抄纸
纸张厚度、定量（孔隙率）、表面粗糙度、透气度、零距抗张强度、抗张指数、撕裂指数、耐破指数、耐折指数
每个特性测试3次
如：抗张强度，每个样品纸张测试3次，舍去偏差数据，取均值。
每个样本抄造8张纸

## Slide 15
打浆转数/r | 定量(g/m2) | 厚度(μm) | 耐破指数(kPa·m2·g-1) | 撕裂指数(mN·m2·g-1) | 抗张指数(N·m·g-1) | 零距抗张强度(N/cm) | 表面粗糙度(ml/min) | 透气度 (μm/Pas) | 耐折度
0 | 60.87 | 114.50 | 0.95 | 1.45 | 17.58 | 97.97 | 468.50 | 72.43 | 0.00
500 | 60.53 | 112.60 | 1.64 | 2.63 | 31.55 | 99.26 | 572.29 | 54.27 | 0.15
1000 | 54.60 | 103.20 | 2.14 | 3.55 | 33.94 | 92.56 | 580.33 | 45.00 | 0.24
3000 | 53.70 | 94.20 | 3.31 | 5.18 | 52.89 | 102.82 | 504.86 | 36.00 | 1.06
5000 | 56.57 | 93.30 | 4.29 | 5.31 | 64.29 | 105.00 | 537.43 | 17.20 | 1.31
6000 | 59.90 | 95.20 | 4.94 | 8.63 | 71.06 | 103.46 | 489.25 | 14.17 | 1.72
7000 | 60.90 | 93.20 | 5.10 | 6.74 | 62.67 | 104.00 | 493.71 | 10.67 | 1.26
8000 | 59.40 | 90.60 | 4.06 | 6.43 | 64.31 | 104.42 | 474.33 | 6.65 | 1.71
9000 | 58.83 | 90.50 | 4.06 | 6.45 | 67.82 | 99.84 | 536.83 | 5.57 | 1.96
10000 | 57.50 | 86.90 | 5.67 | 6.40 | 86.67 | 103.16 | 493.27 | 4.80 | 1.76
11000 | 60.40 | 87.10 | 5.35 | 6.32 | 82.28 | 104.50 | 450.50 | 2.47 | 2.27
12000 | 58.60 | 84.80 | 5.43 | 7.69 | 85.49 | 103.52 | 550.00 | 2.09 | 1.49
13000 | 61.30 | 87.00 | 5.55 | 5.97 | 79.39 | 106.73 | 460.88 | 1.41 | 1.54
14000 | 61.60 | 84.20 | 5.58 | 5.69 | 82.41 | 104.56 | 447.86 | 0.91 | 0.70
15000 | 55.90 | 77.50 | 5.81 | 5.65 | 92.78 | 101.81 | 387.57 | 0.77 | 1.42
16000 | 60.57 | 79.90 | 6.08 | 6.72 | 87.47 | 97.65 | 430.67 | 0.55 | 1.65
17000 | 59.70 | 82.20 | 6.14 | 6.40 | 93.09 | 95.60 | 404.67 | 0.37 | 1.60
18000 | 59.98 | 79.60 | 5.94 | 5.27 | 90.92 | 98.23 | 371.80 | 0.30 | 2.12
19000 | 64.83 | 86.00 | 5.62 | 6.89 | 92.20 | 96.26 | 370.00 | 0.20 | 1.32
20000 | 59.90 | 82.10 | 6.17 | 6.18 | 86.44 | 102.34 | 406.47 | 0.18 | 1.80
23000 | 57.93 | 74.80 | 6.39 | 6.17 | 86.20 | 106.39 | 396.11 | 0.12 | 1.23
25000 | 57.87 | 75.10 | 6.38 | 6.15 | 92.06 | 106.16 | 349.00 | 0.04 | 1.04
27000 | 53.70 | 68.10 | 6.60 | 5.87 | 95.65 | 104.56 | 291.00 | 0.01 | 1.98
30000 | 59.63 | 71.80 | 6.01 | 5.04 | 95.25 | 99.89 | 347.14 | 0.01 | 2.07
表4. 阔叶木纸张性能

## Slide 16
第二部分 阔叶木与针叶木复配
选取打浆度41°SR（14000 r）的针叶木浆与打浆度40.6°SR（8000 r）的阔叶木浆进行复配。
样品号 | 针叶木浆（%） | 阔叶木浆（%）
zk19 | 10 | 90
zk28 | 20 | 80
zk37 | 30 | 70
zk46 | 40 | 60
zk55 | 50 | 50
zk64 | 60 | 40
zk73 | 70 | 30
zk82 | 80 | 20
zk91 | 90 | 10
如：zk19（针叶木浆/阔叶木浆=1：9）

## Slide 17
表3. 针叶木阔叶木纤维复配形态参数
 | 纤维长度/mm（算数平均） | 纤维长度/mm（长度加权长） | 宽度/μm | 粗度（mg/m） | 扭结角（°） | 扭结纤维（%） | 弯曲（%） | 分丝帚化长度比（%） | 折断纤维比（%） | 细小纤维（长度比%） | 细小纤维（长度加权比%） | 细小纤维面积比（%）
zk19 | 0.675 | 0.817 | 17.3 | 0.0632 | 134 | 48.9 | 13.9 | 1.570 | 29.70 | 36.2 | 42.05 | 3.62
zk28 | 0.687 | 0.872 | 17.7 | 0.0652 | 134 | 52.8 | 14.6 | 1.661 | 31.13 | 38.4 | 41.75 | 3.65
zk37 | 0.706 | 0.925 | 18.2 | 0.0743 | 134 | 51.0 | 14.8 | 1.712 | 30.34 | 36.9 | 41.27 | 2.91
zk46 | 0.711 | 0.960 | 17.7 | 0.0735 | 133 | 53.0 | 15.3 | 1.739 | 29.34 | 43.7 | 44.15 | 4.58
zk55 | 0.771 | 1.119 | 19.5 | 0.0768 | 134 | 54.3 | 15.5 | 1.904 | 31.58 | 39.5 | 41.25 | 2.43
zk64 | 0.821 | 1.274 | 20.3 | 0.0888 | 134 | 54.3 | 15.8 | 2.082 | 32.99 | 39.1 | 38.56 | 1.96
zk73 | 0.858 | 1.339 | 21.4 | 0.0974 | 134 | 51.4 | 15.8 | 2.236 | 32.36 | 40.7 | 40.50 | 2.11
zk82 | 0.961 | 1.563 | 23.2 | 0.1033 | 135 | 51.1 | 16.2 | 2.454 | 33.73 | 40.5 | 39.60 | 1.94
zk91 | 1.031 | 1.641 | 24.9 | 0.1335 | 135 | 53.2 | 16.8 | 2.633 | 37.66 | 45.9 | 44.44 | 2.24

## Slide 18
针叶木阔叶木纤维复配光学显微镜图片
zk19
zk37
zk46
zk28
zk55
zk64
zk82
zk91
zk73

## Slide 19
表5. 针叶木阔叶木复配纸张性能
 | 定量(g/m2) | 厚度(μm) | 耐破指数(kPa·m2·g-1) | 撕裂指数(mN·m2·g-1) | 抗张指数(N·m·g-1) | 零距抗张强度(N/cm) | 表面粗糙度(ml/min) | 透气度 (μm/Pas) | 耐折度
zk19 | 65.93 | 89.40 | 4.75 | 12.25 | 84.15 | 118.13 | 566.83 | 5.63 | 1.58
zk28 | 60.07 | 92.70 | 5.68 | 10.12 | 82.03 | 112.68 | 509.83 | 5.17 | 1.25
zk37 | 60.83 | 90.90 | 5.67 | 9.81 | 84.93 | 112.82 | 483.20 | 3.87 | 1.10
zk46 | 59.53 | 88.60 | 5.18 | 9.18 | 73.91 | 112.93 | 575.38 | 3.83 | 1.27
zk55 | 59.00 | 89.10 | 5.97 | 9.64 | 85.63 | 107.55 | 568.56 | 3.87 | 1.41
zk64 | 58.30 | 89.30 | 5.91 | 8.32 | 83.88 | 106.25 | 627.25 | 3.29 | 1.56
zk73 | 62.10 | 91.70 | 5.79 | 7.05 | 87.39 | 111.76 | 625.44 | 2.59 | 2.16
zk82 | 61.13 | 91.60 | 5.67 | 7.90 | 82.16 | 112.37 | 686.00 | 1.83 | 1.62
zk91 | 58.73 | 97.50 | 7.11 | 8.12 | 76.30 | 107.07 | 722.60 | 2.49 | 1.95

## Slide 20
请各位同学积极配合！